|  |  | 版 本 号 | A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铆接工艺规范 | 修改次第 | 00 |
|  |  | 页次/总页数 | 1/5 |
| 铆接工艺规范 |
|  |  | 版 本 号 | A |
|  | 铆接工艺规范 | 修改次第 | 00 |
|  |  | 页次/总页数 | 2/5 |
| 版本/修改次第 | 更改页次/章节 | 编制 | 审核 | 批准 | 生效日期 |

|  |  | 版 本 号 | A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铆接工艺规范 | 修改次第 | 00 |
|  |  | 页次/总页数 | 3/5 |
| 本规程规定了QCRC铆接工艺要求及质量标准，适用于冷藏箱生产中所有需铆接的零部件及操作人员。 铆钉种类 QCRC工厂内所选用的铆钉有半圆头铆钉、扁圆头铆钉 、抽芯铆钉 、环槽铆钉(哈克钉)等。 二.抽芯铆钉铆接工艺要求 1、铆接材料及设备的选用 以AVDEL铆钉为例把重要的铆接工艺参数列举如下: 铆钉型号 铆接厚度(mm) 钻头大小(mm) 气压(bar) BE61-0509 1.0~3.0 4.1~4.3 80~120 BE61-0512 3.0~5.0 4.1~4.3 80~120 BE61-0614 3.5~6.0 4.9~5.1 80~120 BE61-0618 6.0~8.5 4.9~5.1 80~120 2711-0817 4.8~11.1 7.0~7.1 80~120 2 11-0617 4.8~11.1 4.9~5.1 80~120 2774-0613 1.6~6.3 4.9~5.1 80~120 2774-0817 4.8~11.1 7 80~120 1663-0521 6.4~12.7 4.1~4.2 80~120 1663-0613 1.6~6.3 4.9~5.1 80~120 1663-0619 4.8~11.1 4.9~5.1 80~120 1663-0621 6.4~12.7 4.9~5.1 80~120 1663-0631 12.7~19.8 4.9~5.1 80~120 2. 工具的使用 每天使用铆枪前检查枪嘴有无碎片,滴几滴润滑油到空气进口里;检查是否有漏气,检查气动枪的气压是否符合说明的最低标准。 |
|  |  | 版 本 号 | A |
|  | 铆接工艺规范 | 修改次第 | 00 |
|  |  | 页次/总页数 | 4/5 |
| 3.铆接要求 转孔时转头的大小要选择正确，要垂直面板，不要倾斜；铆钉插入孔中进行拉铆，铆钉头必须平，不能凸出，抽芯也不能凹进，不得歪斜和间隙。 三、实芯铆钉铆接工艺要求 1.铆接材料及设备的选用 实芯铆钉铆接工艺参数: 铆钉规格 铆钉直径(mm) 铆接厚度(mm) 钻头直径(mm) 液压压力(MPa) 3/16*9/16 4.76 6.7 4.8 13~15 3/16*7/16 4.76 5 4.8 13~15 3/16*1/2 4.76 15.9 4.8 13~15 3/16*11/16 4.76 7.5 4.8 13~15 1/4*5/8 6.35 6.7 6.5 16~18 1/4*13/16 6.35 12.15 6.5 16~18 1/4*3/4 6.35 7.5 6.5 16~18 1/4*11/16 6.35 7.5 6.5 16~18 1/4*15/16 6.35 10 6.5 16~18 3/8*7/8 9.52 10 9.6 18~20 3/8*1 9.52 10.85 9.6 18~20 3/8*15/16 9.52 9.7 9.6 18~20 2.设备的使用 每天使用液压铆接钳前检查油位,如果油位较低,加入AW46液压油,打开电源,待正常运转3~5分钟后, 启动铆枪按钮检查油缸行程是否正常。 3.铆接要求 在铆接时要明确图纸要求并对前工序零部件作检验,严格遵守设备操作规程,并要以下注意几点: 3.1清除铆接孔边的毛刺。 3.2铆接前检查铆钉型号正确，表面光滑无不良缺陷， 3.3铆接孔中心对齐，接触面无毛刺。 3.4铆接后压头直径1.4～1.6d( d为铆钉公称直径)，高度min0.4～0.6d，成型一致、美观。用“止通规”检查，检验规范为： |
|  |  | 版 本 号 | A |
|  | 铆接工艺规范 | 修改次第 | 00 |
|  |  | 页次/总页数 | 5/5 |
| 铆钉直径 最小压头直径(止) 最大压头直径(通) 4.76 6.538 7.472 6.35 9.142 10.16 9.52 13.328 15.232 3.5铆钉头与零件接触面间隙<0.05mm, 铆接零件夹层间隙应<0.15mm。 3.6铆钉无歪斜，孔无隙缝，T形夹、铆钉无明显裂纹、损伤等缺陷。 四.环槽铆钉(哈克钉)铆接工艺要求 1.铆接材料及设备的选用 环槽铆钉(哈克钉)铆接工艺参数列举如下: 铆钉型号 配套铆帽 铆接厚度 钻头大小 气压 (BAR) 2801-0806 2839-1200 8.8 6.5 54-100 2801-0808 2805-1200 11.68 6.5 54-100 2801-1206 2805-1200 8.8 9.8 54-100 2801-1208 2839-1200 11.68 9.8 54-100 2691-1214 2605-1200 12.83 9.8 54-100 2691-1008 2605-1000 11.68 8.2 54-100 2.工具的使用 使用前检查拉铆枪是否完好,检查气动枪的气压是否符合说明的最低标准。 3.铆接要求 钻孔时钻头的大小要选择正确,要垂直板面,不得倾斜;铆钉插入孔中进行拉铆,不得歪 斜,不得出现铆接间隙。 |